Лекция №5=2ч.

Раздел 3.	ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

Тема 3.1.	Эксплуатационные свойства и классификация смазок

3.1.1. Общие сведения

3.1.2. Эксплуатационные свойства

3.1.3. Классификация и маркировка смазок

3.1.4. Ассортимент пластичных смазок

3.1.1. Общие сведения

Пластичные смазки представляют собой мазеобразные продукты, широко применяемые для смазывания узлов трения различных механизмов и машин. Эти смазки существенно отличаются от жидких минеральных масел. По механическим свойствам пластичные смазки занимают промежуточное положение между твердыми веществами и жидкостями. Под действием малых нагрузок они проявляют себя как твердые тела, а при больших напряжениях сдвига - как жидкости, т. е. обладают текучестью.

Изучение пластичных смазок показало, что они представляют собой коллоидные системы, где кристаллы загустителя образуют структурный каркас, 80...90% внутреннего объема которого составляет жидкое масло. Характерная особенность пластичных смазок — обратимость процесса разрушения структурного каркаса: под действием больших нагрузок каркас разрушается, и смазка работает как жидкость, а при снятии нагрузки каркас мгновенно восстанавливается и смазка вновь приобретает свойства твердого тела.

Главные преимущества смазок перед маслами: способность удерживаться в негерметизированных узлах трения, т. е. отсутствие текучести при малых и средних нагрузках; лучшие смазочные и защитные свойства, высокая экономичность. Именно способностью удерживаться в открытых и слабогерметизированных узлах трения объясняется широкое распространение пластичных смазок. Их используют там, где невозможно использовать жидкие масла. Число механизмов и узлов трения, смазываемых пластичными смазками, на порядок больше, чем смазываемых маслом. Применение смазок вместо масла позволяет снизить массу узла трения примерно на 25%. Недостатки пластичных смазок — плохая охлаждающая способность трущихся поверхностей, отсутствие выноса продуктов износа из зоны трения, сложность подачи к узлу трения.

Пластичная смазка состоит из двух компонентов: масляной основы (минерального, синтетического, растительного или другого масла) и твердого загустителя (мыльного или немыльного). Смазки обычно содержат стабилизатор структуры и присадки, нередко и различные наполнители (графит, дисульфит молибдена, порошкообразные металлы или их оксиды и др.). Загуститель образует твердый структурный каркас, внутри которого содержится масло.

Такие смазки называют структурированными. Смазки, в составе которых находятся мягкие металлы или их оксиды, называют плакирующими. Содержание загустителя в смазках составляет 10...20%.  Наиболее распространенные загустители - металлические мыла высокомолекулярных жирных кислот или естественных жиров. Используя эти загустители, получают мыльные смазки.

Существуют также углеводородные, бентонитовые, силикагелевые и другие смазки, в которых загустителем служат твердые углеводороды и неорганические вещества. Это так называемые немыльные смазки. Широко распространены твердые смазки, которые используют при высоких температурах и давлениях. К ним относятся и антифрикционные смазки, состоящие из двусернистого молибдена, связующего вещества и летучего растворителя. Такую смазку наносят на поверхность детали и нагревают ее. Растворитель улетучивается, а на поверхности детали остается прочная пленка, предохраняющая ее от износа при работе. Твердые смазки работоспособны при температуре 250...350°С.

3.2. Эксплуатационные свойства

Основные эксплуатационные свойства пластичных смазок: предел прочности на сдвиг, вязкость, механическая стабильность,
термическая стабильность и термоупрочнение, коллоидная и химическая стабильность, водостойкость и способность предотвращать фреттинг. Наряду с реологическими характеристиками (прочностными и вязкостными) важное значение для оценки качества смазки имеют трибологические характеристики - нагрузка и нагрузка сваривания.

Предел прочности на сдвиг характеризуется минимальным напряжением сдвига, при котором в пластичной смазке разрушается структурный каркас и она приобретает текучесть. Пределом прочности на сдвиг пластичной смазки называется критическое значение силы, отнесенное к единице площади сдвига слоев смазки. Значение предела прочности на сдвиг определяется качеством загустителя и его концентрацией в пластичной смазке. Предел прочности зависит от температуры: при повышении температуры он снижается. Однако у некоторых смазок (например, комплексных кальциевых, силикагелевых) наблюдается обратное явление - повышение предела прочности с увеличением температуры. Температура, при которой предел прочности становится равным нулю, является истинной температурой перехода смазки из пластичного состояния в жидкое, ограничивая применение пластичной смазки. Чем выше предел прочности на сдвиг пластичной смазки, тем лучше она удерживается на поверхности и меньше стекает.

Значения предела прочности на сдвиг пластичных смазок определяется на пластометре К-2.

Вязкость смазки — переменная величина, зависящая от температуры и скорости деформации. Вязкость смазки тем меньше, чем выше температура и скорость деформации. После разрушения структурного каркаса смазка начинает течь подобно жидкости. Чем больше скорость деформации при постоянной температуре, тем быстрее уменьшается вязкость и увеличивается текучесть смазки. Так как вязкость смазки зависит от скорости разрушения ее структурного каркаса, введено понятие «эффективная вязкость». Под ним подразумевается вязкость ньютоновской жидкости, которая при данном режиме течения оказывает такое же сопротивление сдвигу, как и смазка.

Вязкость смазки зависит также от вида и концентрации загустителя, а от вязкости зависит прокачиваемость смазок, затраты энергии на относительное перемещение смазанных деталей, особенно в пусковой период. Из двух смазок более качественной считается та, у которой при одинаковых значениях предела прочности меньше вязкость.

Динамическая вязкость пластичной смазки при минимальной рабочей температуре и скорости деформации 10-1c не должна превышать 1500...2000 Па • с.

Механическая стабильность — это способность смазки противостоять разрушению. В процессе работы смазки постоянно подвергаются механическому воздействию, в результате чего разрушается их структурный каркас. При отдыхе структурный каркас смазки самопроизвольно восстанавливается. Это свойство смазки называется тиксотропным. Оно существенно зависит от типа и концентрации загустителя, химического состава масла, температуры смазки, интенсивности механического воздействия. При тиксотропных преобразованиях смазок их показатели качества (в первую очередь прочностные свойства) не должны изменяться. В нерабочем состоянии узла трения вязкость и предел прочности не меняются или возрастают.

Под термической стабильностью понимают способность смазок сохранять свои эксплуатационные свойства без изменения при повышенных температурах. Свойства большинства смазок при нагреве их на 50...100°С ниже температур плавления и при последующем охлаждении практически не изменяются. Однако у некоторых смазок после нагрева и последующего охлаждения повышаются плотность, предел прочности и вязкость, вплоть до потери пластичности. Термоупрочнение отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах смазок, поскольку термоупрочнившиеся смазки перестают поступать к рабочим поверхностям в связи с большими значениями предела прочности и вязкости.

Термоупрочнение пластичной смазки оценивают, измеряя предел прочности перед выдержкой ее при повышенной температуре и после нее. При хранении и применении смазок из нее может испариться жидкое масло. Испаряемость дисперсной среды (масла) определяет срок службы смазки. Допустимая скорость испарения масла с единицы поверхности смазки составляет около 10 -7 г/(см2· с).

Температура каплепадения — это температура, при которой смазка из пластичного (полутвердого) состояния переходит в жидкое. Плавление пластичных смазок сопровождается значительным изменением их свойств. При определении температуры каплепадения пластичная смазка, нагретая в специальном приборе, размягчается до такого состояния, при котором происходит образование жидкой капли и ее падение.

По температуре каплепадения смазки можно приближенно оценить ее работоспособность при повышенной температуре. Для надежного смазывания узлов трения необходимо, чтобы их рабочая температура была на 10...20°С ниже, чем температура каплепадения пластичной смазки.

Определение температуры каплепадения пластических смазок производится с помощью спец. прибора.

За температуру каплепадения испытуемой пластичной смазки принимают температуру, при которой падает первая капля или дна пробирки касается столбик смазки, выступавший из отверстия чашечки.

Коллоидная стабильность характеризует возможность выделения дисперсионной среды (масла) из смазки при хранении и эксплуатации. Количество выделяемого масла увеличивается при повышении температуры и давления. На выделение масла из смазки влияет приложение к ней односторонней нагрузки, например центробежных сил и давлений. С повышением температуры коллоидная стабильность ухудшается вследствие уменьшения вязкости дисперсионной среды.

Пластичные смазки должны выделять небольшое количество масла при испытании в определенных стандартных условиях. Чрезмерно стабильные смазки плохо смазывают узлы трения. Особенно важно выделение некоторого количества масла из смазки для предотвращения интенсивного изнашивания деталей в момент трогания с места трактора или автомобиля.

Появление слоя масла на поверхности смазки при хранении (явление синерезиса) свидетельствует о «старении» смазки, т. е. ухудшении ее эксплуатационных свойств. Такие смазки надо использовать в первую очередь. Коллоидная стабильность возрастает с увеличением количества загустителя в смазке и уменьшается с понижением вязкости минерального масла. Смазки с низкой коллоидной стабильностью (например, смазку ЦИАТИМ-201) расфасовывают в мелкую тару.

Коллоидную стабильность определяют в приборе КСА при заданных нагрузке,  времени  и  температуре.

Пенетрация (проникновение) характеризует консистенцию или степень мягкости пластичных смазок. Пенетрацию определяют на лабораторном пенетрометре ЛП по глубине погружения в испытуемую смазку стандартного по форме и массе тела (конуса или иглы) в течение 5 с при заданной нагрузке и температуре. Число пенетрации выражают в целых числах, равных глубине погружения конуса или иглы в смазку в миллиметрах, умноженных на 10.

Изменение пенетрации пластичных смазок при хранении в условиях эксплуатации указывает на изменение ее структуры. Такую смазку необходимо быстрее использовать.

Химическая стабильность — это стойкость смазок против окисления при хранении и эксплуатации. Окисление смазок снижает их антикоррозионные и прочностные свойства, ухудшает коллоидную стабильность, смазочную и защитную способность. При повышении температуры окисление смазок ускоряется.

На химическую стабильность смазок влияют вид загустителя и качество дисперсионной среды. Химическая стабильность большинства неорганических и органических смазок выше, чем мыльных. В мыльных смазках окислению подвергаются масло и загуститель. Мыла некоторых металлов (например, свинцовые) являются сильными катализаторами окисления.

Химическая стабильность очень важна для долгоработающих и «вечных» смазок, заправляемых в узлы трения один — два раза в течение 10...15 лет или один раз за весь период эксплуатации, а также смазок, работающих при температурах выше 100оС. Появление твердой корки на поверхности смазки при хранении свидетельствует о глубоком ее окислении. Такая смазка непригодна к эксплуатации.

Современные смазки готовят из высококачественных масел и химически стойких загустителей с добавлением антиокислительных присадок и дезактиваторов металлов.

Влагостойкость прежде всего важна для смазок, работающих в негерметизированных узлах трения или контактирующих с водой. Смазки не должны смываться водой или изменять свои свойства при попадании в них влаги. При оценке влагостойкости принимают во внимание гигроскопичность смазок. Свойства обводненных смазок ухудшаются.

Влагостойкость смазок зависит главным образом от вида загустителя. Основная масса смазок влагостойка. Низкой влагостойкостью обладают натриевые смазки, повышенной — консервационные (защитные), высокой — литиевые.

Противозадирные свойства пластичных смазок обусловлены их способностью предотвращать задиры и заедания трущихся поверхностей при высоких нагрузках. При возрастании скорости скольжения увеличивается износ деталей и уменьшается эффективность противозадирного действия смазок. Для повышения противозадирных свойств в смазки добавляют присадки. При высоких контактных напряжениях (до 500 кН) применяют присадки с антифрикционными добавками типа дисульфида молибдена или графита.

Консервационные свойства пластических смазок обеспечивают их способность защищать металлические поверхности от воздействия влаги и кислорода. Вредное воздействие атмосферы значительно возрастает в промышленных зонах страны из-за присутствия в воздухе сернистого газа и других активных соединений. Пластичные смазки значительно превосходят по консервационным свойствам минеральные масла. Слой смазки толщиной в сотые доли миллиметра в течение многих месяцев предотвращает коррозию металлов в условиях 100%-й влажности.

Способность предотвращать фреттинг связана с легкостью проникновения пластичной смазки к поверхностям трения. Фреттинг, или фреттинг-коррозия — это особый вид изнашивания, связанный циклическими, небольшими по величине смещениями трущихся поверхностей. При колебательном движении подшипников в местах контакта шарика с дорожкой качения образуется оксид железа, приводящий к появлению язвин на этих поверхностях. Фреттинг усиливается с ростом нагрузки, частоты и амплитуды колебаний. Однако при повышении амплитуды колебаний улучшается поступление смазочного материала в зону трения и износ снижается. Смазка легко проникает в зону трения по пересекающимся, шероховатым поверхностям и микроканавкам.

3.3. Классификация и маркировка смазок

Группы смазок. Пластичные смазки по назначению делят на четыре группы: антифрикционные, консервационные, канатные, уплотнительные (ГОСТ 23258—78).

Антифрикционные смазки предназначены для снижения износа и трения скольжения сопряженных деталей. Смазки этой группы делят на несколько подгрупп: обычного назначения для обычных температур (рабочие температуры до 70°С); общего назначения для повышенных температур (до 110°С); многоцелевые (при рабочих температурах от -30 до +130°С и для условий повышенной влажности); термостойкие (рабочие температуры 150°С и выше); морозостойкие (рабочие температуры -40°С и ниже); противозадирные и противоизносные (для подшипников качения при контактных напряжениях выше 2450 МПа и подшипников скольжения при удельных нагрузках выше 147 МПа); химически стойкие (для узлов трения, работающих в агрессивных средах); приборные; редукторные (трансмиссионные); приработочные (дисульфидмолибденовые, графитные и другие пасты); узкоспециализированные (удовлетворяющие дополнительным требованиям для узлов трения); брикетные.

Консервационные смазки предназначены для предотвращения коррозии металлических изделий и механизмов при хранении, транспортировке и эксплуатации.

Канатные смазки используют для предотвращения износа и коррозии стальных канатов, тросов, органических сердечников стальных канатов.

Уплотнительные смазки предназначены для герметизации зазоров, облегчения сборки и разборки арматуры, для сальниковых устройств, резьбовых, разъемных и любых подвижных соединений, в том числе вакуумных систем. Уплотнительные смазки делят на арматурные, резьбовые и вакуумные.

Маркировка смазок. Условное обозначение каждой смазки состоит из ее наименования (солидол, литол, графитная и т. д.) и индексов, в краткой форме сообщающих о назначении смазки, ее характеристике и составе. Индексное обозначение состоит из пяти буквенных и цифровых индексов, расположенных в следующем порядке: указатель группы или подгруппы в соответствии с назначением смазки; загуститель; температурный интервал применения; дисперсионная среда; консистенция смазки. Некоторые индексы могут быть пропущены. В марку смазки могут быть введены индексы г, д, с и другие, обозначающие твердые добавки соответственно графита, дисульфида молибдена, свинца и др.

Тип загустителя (индекс) обозначают буквами русского алфавита.

Например, Мыло М: алюминиевое Ал, бариевое Ба, кальциевое  Ка, литиевое Ли, натриевое На, свинцовое Св, цинковое Цн, комплексное к, смесь мыл М1-М2. Углеводороды твердые Т. Органические вещества О: пигменты Пг, полимеры Пм, уреаты Ур, фторуглеводы Фу.  Неорганические вещества Н: глины (бентонитовые) Бн, сажа Сж, силикагель Си.

Комплексное мыло обозначают строчной буквой к, после которой указывают индекс соответствующего мыла, например кКа, кБа. Смесь двух и более загустителей обозначают составными индексами: Ка-На, Ли-Ба и т. д., причем на первом месте ставят индекс загустителя, входящего в состав смазки в большем количестве. Индексы М, О, Н, означающие загуститель (соответственно мыло, органические вещества и неорганические вещества), ставят в тех случаях, когда загуститель не предусмотрен перечнем.

Температурный интервал применения обозначают дробью, цифры которой соответствуют температуре, уменьшенной в 10 раз. Например, 3/13 означает, что данная смазка может работать в интервале температур от -30 до +130 °С. Минимальной считают температуру, при которой вязкость смазки не превышает 2000 Па·с. Тип дисперсионной среды обозначают следующими индексами: нефтяное масло — н, синтетические углеводороды — у, сложные эфиры — э, фторсилоксаны — ф, кремний органические жидкости — к, галогенуглеродные жидкости — ж, перфторалкилполиэфиры — а, прочие масла и жидкости — п.

Наличие в смазке твердых добавок обозначают буквами: графит — г, дисульфид молибдена — д, порошки свинца — с, порошки меди — м, порошки цинка — ц. Прочие твердые добавки — т.

Смесь двух и более масел обозначают индексом (НК, уэ и др.), причем на первом месте ставят индекс масла, входящего в состав дисперсной среды в большем количестве. Индекс «п» применяют, когда входящее в состав дисперсной среды синтетическое или иное масло отсутствует в перечне. При изготовлении смазки на нефтяном масле индекс «н» не указывают. Его вводят в марку при обозначении смазки из смеси нефтяного и какого-либо другого масла.

Класс консистенции пластичной смазки обозначают арабской цифрой. По числу пенетрации смазкам присвоено 9 классов консистенции.

Примеры  обозначения  трех смазок и их расшифровка:

Смазка МЛи4/13-3,

где М - многоцелевая смазка; Ли - загуститель - литиевое мыло; 4/13 - температурный диапазон применения от -40 до +130°С; 3 — класс консистенции (пенетрация при 25°С составляет 220...250);

Смазка СКа2/7-2,

где С - антифрикционная смазка общего назначения, применяемая при температуре до 70°С (солидол); Ка — загуститель - кальциевое мыло; 2/7— рекомендуемый температурный диапазон применения от -20 до +70°С (вязкость смазки при -20°С близка к 2000 Па·С); индекс дисперсионной среды отсутствует, следовательно, смазка приготовлена на нефтяном масле; 2 - класс консистенции смазки (пенетрация при 25°С составляет 265...295);

Смазка КТ6/5к-г4,

где К - канатная смазка; Г - загуститель - твердые углеводороды; 6/5 - температурный интервал эксплуатации от -60 до +50°С; к — смазка приготовлена на основе кремнийорганической жидкости; г — в качестве добавки использован графит; 4 -  класс консистенции смазки (пенетрация при 25°С составляет 175...205).

3.4. Ассортимент пластичных смазок

Главный компонент смазок — загуститель, определяющий их основные эксплуатационные свойства. В России вырабатывают следующие типы смазок (по загустителю): мыльные (литиевые, комплексные литиевые, натриевые и натриево-кальциевые, безводные кальциевые, комплексные кальциевые, алюминиевые и др.), немыльные (неорганические и органические), углеводородные.

Структура выпуска пластичных смазок по загустителю определяет уровень их качества в целом. По структуре вырабатываемых смазок Россия  значительно отстает от европейских стран и США, где основными являются литиевые смазки. Доля литиевых смазок от общего объема их выпуска в США составляет 60%, в Западной Европе - 70%, в России - 24%. Основу ассортимента пластичных смазок (около 45%), выпускаемых в России, составляют устаревшие гидратированные кальциевые смазки, выпуск которых, например, в США, не превышает 4%. Производство натриевых и натриево-кальциевых смазок в России составляет около 31 % общего объема их выпуска. У этих смазок удовлетворительные эксплуатационные свойства. Их применяют в интервале температур от -30 до +100°С.

Рассмотрим пластичные смазки различных марок (антифрикционные: общего назначения, многоцелевые и автомобильные; приборные и защитные), их состав, основные эксплуатационные свойства и область применения

Смазки общего назначения для обычных температур

Солидол синтетический готовят загущением индустриального масла кальциевыми мылами синтетических жирных кислот, полученных окислением парафина. В состав солидолов, кроме обязательных двух компонентов — дисперсионной среды (масла) и дисперсной фазы (загустителя), входит третий компонент — стабилизатор структуры, которым служит вода. Поэтому максимальная температура применения солидолов 65°С. При более высокой температуре они необратимо разрушаются.

Синтетические солидолы выпускают двух марок: солидол С и пресс-солидол С. Солидол С заправляют в узлы трения машин, работающих при температуре до -10°С, а пресс-солидол С — при температуре до -30°С. Преимущества солидолов — высокая влагостойкость и хорошие защитные свойства. Солидолы применяют в сборочных единицах автомобилей, тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, оборудования ферм и в станочном оборудовании. Доля солидола от общего количества смазок, направляемых в сельскохозяйственное производство, составляет около 80%. К недостаткам солидолов относятся низкие рабочие температуры и плохая механическая стабильность.

Солидол жировой получают загущением кальциевыми мылами жирных кислот, входящих в состав естественных жиров. Этот солидол выпускают двух марок: солидол Ж и пресс-солидол Ж. Несколько лучшие вязкостно-температурные характеристики жировых солидолов обусловливают более широкое их применение па сравнению с синтетическими. Однако в большинстве случаев жировые и синтетические солидолы взаимозаменяемы. При смешивании в любом соотношении жировых и синтетических солидолов их эксплуатационные характеристики не ухудшаются. Заменить — Литол-24.

Графитная смазка представляет собой мазь черного цвета. Это кальциевая гидротированная смазка с добавлением 10% мягкого чешуйчатого графита. Несмотря на плохие низкотемпературные свойства, смазку используют всесезонно в тяжело нагруженных тихоходных механизмах, где увеличение сопротивления, вызываемое смазкой, не имеет практического значения (в рессорах автомобилей, открытых шестернях, торсионных подвесках гусеничных машин и др.). Для точных соединений и подшипников качения она непригодна. Смазка работоспособна при температуре     -20...+70°С. Заменители — солидол С, солидол Ж или Литол-24 с добавлением 10% графита.

Смазки общего назначения для повышенных температур

Консталин (универсальная тугоплавкая смазка УТ) выпускают двух марок: Консталин-1 и Консталин-2, которые различаются температурой каплепадения и числом пенетрации. Жировые консталины получают загущением очищенного или выщелоченного минерального числа натриевыми мылами. Их применяют, для подшипников качения, работающих при температуре до 110°С (в ступицах колес, карданных валах, осях и шарнирах педалей управления, электродвигателях). Заменители — Литол-24,        Литол-459/5.

1-13 — смесь нефтяных масел низкой и средней вязкости, загущенная натриевым мылом жирных кислот касторового масла. Содержит небольшое количество кальциевого мыла. Смазка работоспособна при температуре -20...+110°С. Ее применяют для смазывания подшипников качения электродвигателей, ступиц колес устаревших автомобилей. Заменитель — Литол-24.

Литин-2 — минеральное масло, загущенное литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты и аэросилом. Смазка содержит антиокислительную, противозадирную, противоизносную, адгезионную и противокоррозионную присадки, обладает высокими трибологическими и адгезионными свойствами. Работоспособна при температуре -4О...+120°С. Предназначена для смазывания игольчатых подшипников карданных шарниров и других узлов трения автомобилей. Заменитель — Литол-24.

Многоцелевые смазки

Литол-24 — смазка коричневого или вишневого цвета, представляющая собой минеральное масло, загущенное литиевым мылом стеариновой кислоты. В состав смазки входят вязкостная и антиокислительная присадки. Литол-24 обладает высокой влагостойкостью и не подвержена тиксотропному термоупрочнению. Имеет высокую коллоидную, химическую и механическую стабильность. Водостойка, не растворяется в кипящей воде. Работоспособна при температуре -40...+120°С.

Смазку используют в узлах трения автомобилей, тракторов, гусеничных, электрических, дорожностроительных, сельскохозяйственных и других машин, успешно применяют в игольчатых подшипниках карданных шарниров.

В соединениях, не защищенных от грязи и воды, нецелесообразно применять смазку Литол-24, как и другие высококачественные смазки. Литол-24 заменяет многие смазки: солидолы, карданную AM и др. Если Литол-24 используют в закрытых сборочных единицах (ступицах колес, подшипниках водяных насосов и др.) взамен смазок общего назначения, то сроки проведения смазочных работ увеличивают более чем в 2 раза. Заменитель — Литол-24РК.

Литол-24РК — смесь минеральных масел, загущенных литиевым мылом гидроксистеариновой кислоты. В состав смазки входят антикоррозионная, вязкостная, антиокислительная и защитная присадки. Смазка водостойка, обеспечивает консервацию узлов трения в течение 10 лет, работоспособна при температуре -40...+120°С. Служит для смазывания подшипников качения и скольжения всех типов колесных и гусеничных транспортных средств, электрических машин. Заменитель — Литол-24.

ЛКМтранс-2 — смесь минеральных масел, загущенных комплексным литиевым мылом. Водостойка, содержит многофункциональные присадки. Обладает высокой термической и механической стабильностью, а также хорошими антикоррозионными и смазывающими свойствами. Работоспособна при температуре -40...+150°С, кратковременно до 170°С. Применяют для смазывания узлов трения транспортных средств и промышленного оборудования. Заменитель — Литол-24.

Таврол-2 — смесь минеральных масел, загущенных литиевым мылом жирных кислот. Содержит вязкостную и антикоррозионную присадки. Обладает высокой термической и механической стабильностью. Работоспособна при температуре   -40...+150°С, кратковременно до 170°С. Служит для смазывания узлов трения транспортных средств и промышленного оборудования. Заменитель — Литол-24.

Автомобильные смазки

Фиол-2У — нефтяное масло, загущенное гидрооксистеаратом лития. Содержит антиокислительную присадку и антифрикционную добавку. Обладает высокими антиокислительной, механической и коллоидной стабильностями, хорошими противоизносными и противозадирными свойствами. Водостойка, работоспособна при температуре -40...+120°С. Применяют для смазывания игольчатых подшипников карданного вала автомобилей. Заменители — ШРУС-4, смазка № 158.

Литол 459/5 — минеральное масло, загущенное литиевыми мылами стеариновой и 12-гидрооксистеариновой кислот. Содержит антиокислительную присадку. Водостойка, работоспособна при температуре -40...+ 120°С, кратковременно до 130°С. Служит для смазывания прерывателя-распределителя системы зажигания автомобилей.

ЛСЦ-15 — смесь минеральных масел, загущенных литиевым мылом кислот гидрированного касторового масла. Содержит антиокислительную и вязкостную присадки и оксид цинка. Обладает достаточно хорошей термической, коллоидной и антиокислительной стабильностью, а также консервационными и адгезионными свойствами. Водостойка, работоспособна при температуре               -40...+130°С. Применяют для смазывания шарниров и осей привода акселератора, рычагов включения, шлицевых соединений, механизмов стеклоподъемников автомобилей. Заменитель — Литол-24.

ШРУС-4 — минеральное масло, загущенное гидроксистеаратом лития. Содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Водостойка. Обладает высокой механической и антиокислительной стабильностью, а также противоизносными и противозадирными свойствами. Работоспособна при температуре -40...+120 °С. Предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и других узлов трения. Заменитель — смазка № 158.

№ 158 — минеральное масло, загущенное литиево-кальциевым мылом кислот касторового масла и канифолью. Содержит антиокислительную присадку. Обладает хорошей антиокислительной и механической стабильностью, высокими противоизносными свойствами. Водостойкость удовлетворительная. Работоспособна при температуре -30...+110°С. Предназначена для смазывания подшипников качения автотракторного оборудования, игольчатых подшипников карданных шарниров непостоянной угловой скорости. Смазку закладывают в закрытые подшипники (например, в выжимной подшипник сцепления грузовых автомобилей) и не пополняют в течение всего срока их службы. Заменитель — ШРУС-4.

Карданная смазка AM, получаемая загущением минерального и касторового масел и канифоли кальциевым мылом, предназначена для смазывания карданных шарниров передних ведущих мостов автомобилей. Поскольку эта смазка вымывается из узлов трения, температурный диапазон ее применения от -20 до +100°С. Заменители — Литол-24, ШРУС-4.

Приборные и защитные смазки

ЦИАТИМ-201 — приборная смазка, представляющая собой вазелиновое приборное масло (МВП), загущенное литиевым мылом стеариновой кислоты и содержащее антиокислительную присадку. Смазка работоспособна от -60 до +90°С. Ее применяют в подшипниках качения и скольжения, шарнирах направляющих, узлах трения автомобилей и тракторов, работающих с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках.

ПВК — углеводородная защитная смазка от желтого до коричневого цвета, получаемая сплавлением петролатума с вязким остаточным маслом при дополнительном введении 5% церезина и присадки. Смазку используют для черных и цветных металлов любой формы и размеров. Она обладает высокими водостойкостью и стабильностью, нерастворима в воде. Металлические детали окунают в расплавленную смазку или ПВК наносят на деталь кистью, щеткой при температурах не ниже 10°С. Работоспособна при температуре от  -50 до +45 °С. Срок хранения деталей, законсервированных этой смазкой, 10 лет.

Маркировка пластичных смазок

Пластичные смазки подразделяются на четыре группы:

— антифрикционные — для снижения износа и трения скольжения сопрягаемых деталей;

— консервационные — для предотвращения коррозии при хранении, транспортировке и эксплуатации;

— канатные — для предотвращения коррозии и износа стальных канатов;

— уплотнительные — для герметизации зазоров, облегчения сборки и разборки арматуры, манжет, резьбовых, разъемных и любых подвижных соединений.

Антифрикционные смазки являются самой многочисленной группой пластических смазок и делятся на следующие подгруппы:

С — общего назначения;

О — для повышенной температуры;

М — многоцелевые;

Ж — термостойкие (узлы трения с рабочей температурой >150 °С);

Н — низкостойкие (узлы трения с рабочей температурой <40 °С);

И — противозадирные и противоизносные;

X — химически стойкие;

П — приборные;

Т — редукторные (трансмиссионные);

Д — приработочные пасты;

У — узкоспециализированные (отраслевые).

Консервационные смазки обозначаются буквой «З», канатные — «К».

Уплотнительные смазки имеют три подгруппы:

А — арматурные (для манжет);

Р — резьбовые;

В — вакуумные (для уплотнений в вакуумных системах).

В зависимости от применения смазки делят на общего назначения, многоцелевые и специализированные.