Лекция №10=2ч.

Тема .	Трансмиссионные масла и другие виды масел

1. Эксплуатационные требования к трансмиссионным маслам

2. Классификация трансмиссионных масел

3. Ассортимент трансмиссионных масел

1. Эксплуатационные требования к трансмиссионным маслам

Для смазывания коробок передач, главных и бортовых передач, раздаточных коробок, дифференциалов, механизмов рулевого управления, имеющих зубчатые передачи – цилиндрические, конические, червячные, гипоидные и другие, применяют смазочные масла, относящиеся к группе трансмиссионных масел. Большинство этих видов зубчатых передач смазываются способом окунания и последующего разбрызгивания масла, находящегося в картере, соответствующего узла механизма. Также используется метод смазывания под давлением, когда масло подаётся непосредственно к зубьям шестерён.

Условия работы трансмиссионных масел существенно отличаются от условий работы моторных масел. Общие требования к трансмиссионным маслам определяются конструктивными особенностями, назначением и условиями работы трансмиссии. К основным функциям трансмиссионного масла относят следующие: предохранение поверхностей трения агрегатов трансмиссии от износа, заедания, точечного выкрашивания зубьев и других повреждений, смягчение в них ударных нагрузок; снижение до минимума потерь энергии на трение; отвод теплоты из зоны контакта зубчатых передач; снижение шума и вибрации шестерен.

Трансмиссионные масла работают в условиях высоких контактных напряжений и скоростей. В цилиндрических, конических, червячных и спирально-конических передачах контактные напряжения составляют 1000...2500 МПа. Особенно тяжелые условия работы масла в гипоидных передачах: контактные напряжения 3000 МПа и более. В таких условиях должна обеспечиваться особо прочная масляная пленка. С этой целью в состав трансмиссионных гипоидных масел вводят «осерненные» растительные масла и серо-, фосфор- и хлорсодержащие присадки.

Масла должны обладать высокими противоизносными и противозадирными свойствами. Кроме предупреждения истирания, задира, возникновения усталостного выкрашивания трущихся поверхностей трансмиссионные масла должны отвечать общим требованиям, предъявляемым к смазочным материалам. Поскольку под действием высоких давлений температура в зоне контакта зубьев резко повышается до 250ОС (иногда до 400ОС), то масла должны обладать также высокими антиокислительными и антикоррозионными свойствами. Трансмиссионные масла работают в широком диапазоне температур, находящихся в пределах от –50…-60ОС в северных районах и до +50…+60ОС в южных районах, поэтому у них должны быть обеспечены требуемые вязкостно-температурные свойства.

В процессе работы трансмиссионные масла окисляются и загрязняются, присадки в них срабатываются, вследствие чего масла необходимо заменять. Срок службы масла зависит от его марки, типа (марки) автомобиля (трактора и др.), условий эксплуатации, качества масла, сезонности и т. п. Высокие эксплуатационные свойства трансмиссионных масел обеспечиваются качественной основой, комплексом вводимых присадок, добавлением в некоторые марки растительных масел. Наиболее широко применяют загущенные масла.

2. Классификация трансмиссионных масел

В России трансмиссионные масла классифицируются по вязкости и по эксплуатационным свойствам, регламентированные ГОСТ 1749.2-85.

В зависимости от значения кинематической вязкости при 100ОС трансмиссионные масла разделены на четыре класса: 9, 13, 18 и 24. В соответствии с классом вязкости ограничены допустимые пределы кинематической вязкости при 100ОС и отрицательная температура масла, при которой динамическая вязкость не превышает 150 Па·с. При этой вязкости масла еще обеспечивается надежная работа сборочных единиц трансмиссии.

По эксплуатационным свойствам и возможным областям применения масла для трансмиссий автомобилей, тракторов и другой мобильной наземной техники разделены на пять групп: ТМ-1, ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4, ТМ-5.

Пример обозначения трансмиссионного масла: ТМ-4-93, где ТМ — трансмиссионное масло; 4 - группа масел с противозадирными присадками высокой эффективности; 9 - класс вязкости; з - наличие загущающей присадки.

Зарубежные классификации трансмиссионных масел

Зарубежные классификации трансмиссионных масел по вязкости SAE (её последний вариант SAE J 306 декабрь 1999 г.) предусматривают 9 классов (70W, 75W, 80W, 85W, 80, 85, 90, 140, 250), а по классификации API по условиям эксплуатации и областям применения - 7 категорий (GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5, МТ-1, PG-2).

Вязкость масла следует выбирать с учетом максимальной и минимальной температур применения техники. Поэтому стандарт SAE распространяется только на значения вязкости трансмиссионного масла, измеряемые при высоких и низких температурах.

Масла классов вязкости SAE 70W...85W предназначены для эксплуатации в зимнее время; классов SAE 80...250 - в летнее время.

Трансмиссионные масла, которые одновременно удовлетворяют высоко- и низкотемпературным требованиям, называют всесезонными. Их наиболее часто используют в технике. Например, масло для средней климатической зоны класса SAE 80W-90 удовлетворяет низкотемпературным требованиям для масла SAE 80W (т. е. при температуре -26ОС динамическая вязкость масла не превышает 150 000 сПз) и высокотемпературным для масла SAE 90 (т. е. при 100ОC кинематическая вязкость находится в пределах 13,5-24 сСт).

По классификации API трансмиссионные масла делят на категории в зависимости от конструкционных особенностей трансмиссий, условий их эксплуатации и содержания присадок.

Примеры обозначения трансмиссионных масел по SAE и API:

- Норси SAE 85W-90, API GL-5, где Норси - название фирмы,
85W - вязкость при низкой температуре, 90 - вязкость при 100°С,
GL - смазочный материал для передач, 5 - группа масла.

- Тейбол SAE 10W-30, API CD/SF, GL-4 - универсальное масло, применяется в двигателях (главным образом в дизелях), трансмиссиях и гидравлических системах.

- Ассортимент трансмиссионных масел

Нефтеперерабатывающая промышленность выпускает широкий ассортимент трансмиссионных масел для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин с различными передачами (ТЭп-15 (ТМ-2-18) GL-2, ТСп-10 (ТМ-3-9) GL-3, ТСп-15к (ТМ-3-18) GL-3, ТАп-15В (ТМ-3-18) GL-3, ТСп-14гип (ТМ-5-18) GL-5, ТАД-17И (ТМ-5-18) GL-5).

Многие фирмы России выпускают новые марки трансмиссионных масел, обладающих высокими эксплуатационными свойствами и содержащих эффективные противоизносные и противозадирные присадки (Например, Рексол Т Гипоид (ТМ-5-18) 80W-90 GL-5 - ОАО «Рязанский НПЗ»). Эти масла отвечают требованиям международных стандартов.

Большое количество трансмиссионных масел зарубежных производителей выпускают те же фирмы, что поставляют моторные масла.

В России собственные спецификации на трансмиссионные масла имеет автомобилестроительный завод - АвтоВАЗ. Эти спецификации распространяются на масла трех групп:

- ТТМ ВАЗ 1.97.716 - для всесезонной эксплуатации агрегатов трансмиссии автомобилей ВАЗ всех моделей, за исключением ВАЗ-2108 и ВАЗ-1111 («Ока»);

- ТТМ ВАЗ 1.97.728 — для всесезонной эксплуатации коробок передач переднеприводных автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-1111;

- ТТМ ВАЗ 1.97.729— универсальное трансмиссионное масло для всесезонной эксплуатации агрегатов трансмиссии автомобилей ВАЗ всех моделей.

С целью унификации масел для тракторов НАТИ совместно с АООТ «Ярославнефтеоргсинтез» при участии фирмы «Шеврон С. А. Оронайт» создано единое всесезонное трансмиссионно-гидравлическое масло ТГМ. Масло имеет достаточный запас качества, что позволяет увеличить периодичность его замены в агрегатах трансмиссии и гидросистемах тракторов. Масло допущено к применению в отечественной и зарубежной тракторной технике.

НПП «Квалитет» разработал пакет присадок к трансмиссионным маслам: Т-43 — для масел класса GL-3; Т-44 —для масел класса GL-5.

Трансмиссионные масла заменяют при значительном изменении показателей их качества. Условия эксплуатации конкретной конструкции трансмиссии являются главным фактором, определяющим срок замены масла. Под условиями эксплуатации подразумевают нагруженность трансмиссии, температурный режим, интенсивность загрязнения масла пылью, водой и продуктами износа деталей. Кварцевая пыль резко снижает противоизносные свойства масла, которые невозможно компенсировать (улучшить) самыми эффективными присадками. При попадании в масло воды износ увеличивается в 2 раза.

Масло следует менять при повышении вязкости на 50%. Необходимым условием длительной работы масла является надежная герметизация трансмиссии.

Среднестатистические интервалы замены масел в России составляют: для автоматических коробок передач легковых автомобилей, а также коробок передач и других агрегатов трансмиссий грузовых автомобилей 30...50 тыс. км; для коробок передач и других агрегатов трансмиссий подвижной техники в тяжелых режимах работы 15...30 тыс. км.

Трансмиссионное масло в тракторах меняют 2 раза в год при сезонном техническом обслуживании, или один раз при всесезонном масле.